ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №20

Окраска фасадов деревянных домов с использованием лака      (вертикальные поверхности)

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 80-120. |  |  |
| 2 | Пропитка | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | Текнол Аква 1410-01 | Допускается разбавление водой 1:1 Расход ~ 100-125мл/м.2 |
| 3 | Сушка | Температура воздуха +23 °, относительная влажность 50-70%. Время высыхания - 1-1.5 часа. |  | Min t = +5° |
| 4 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 120-150 |  |  |
| 5 | Обработка торцов | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Время высыхания при +23 °- 1.5 часа | Текнол JRM Цвет: бесцветный или колерованный | Расход ~ 300-500мл/ м.2 Наноситься 2-3 слоя с промежуточной сушкой. |
| 6 | Нанесение лессирующего покрытия | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать. | Аквапраймер 2900-02 колерованный, без разбавления. Цвет: около 500 оттенков. | Перед нанесением тщательно перемешать. Расход ~ 80-120мл/м.2 |
| 7 | Сушка | Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Время высыхания 1,5 – 2 часа. |  | Min t = +5° |
| 8 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 150-200 или скоч брайт |  | Проводится осторожно, без повреждения покрытия, для снятия ворса. |
| 9 | Нанесение 1-го слоя поверхностного лака | Распылением, кистью. Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Перед нанесением тщательно перемешать. | Лаки серии Акватоп: 2920-04 п/гл., добавлением 3 –5% Аквапраймер 2900-02 | Расход ~ 125мл/ м.2 Можно разбавить водой до 10%. |
| 10 | Сушка | Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Время высыхания- 2 часа. |  |  |
| 11 | Нанесение 2-го слоя поверхностного лака | Распылением или кистью. Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Перед нанесением тщательно перемешать. | Лаки серии Акватоп: 2920-04 п/гл., с добавлением 3 –5% Аквапраймер 2900-02 | Расход ~ 125мл/м.² Можно разбавить водой до 10% |
| 12 | Сушка | Температура воздуха +23° - +38°, относительная влажность 50-70%. Время высыхания 2 часа. |  |  |

При нанесении кистью, поверхностный лак наносится в три слоя.

Грунт Аква Праймер 2900-02 добавляется в поверхностный лак (пункт 5, 7) для атмосферостойкости покрытия.

Долговечность покрытия от 8 лет при нанесении достаточного слоя поверхностного лака.