**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
наружной обработки деревянных конструкций материалами TALATU**

ОТДЕЛКА МАСЛОМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

**Применение**: террасы, садовая мебель, ограждения, изделия из термодревесины

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Операция** | **Нанесение** | **Название** | **Примечание** |
| 1 | Пропитка (антисептирование) | Распылением или кистью. Толщина мокрой пленки **100 мкм (один слой)** | **TALATU WOOD ANTISEPT WP 201** | Расход **10 м2/л**   След. слой через **1-3 ч** |
| 2 | Защитное масло (обновляемое),  1-ый слой | Распылением или кистью.  Толщина мокрой пленки **100 мкм (один слой)** | **TALATU WOOD OIL**  **WF 640** | Расход **10 м2/л**  След. слой через **1-2 ч**. |
| 3 | Защитное масло (обновляемое),  2-ой слой | Распылением или кистью.  Толщина мокрой пленки **100 мкм (один слой)** | **TALATU WOOD OIL**  **WF 640** | Расход **10 м2/л**. |