Технология отделки с применением водоразбавимых материалов Renner

для наружных работ.

Перед нанесением ЛКМ, старое покрытие должно быть полностью удалено.

| № | Порядок действий | Рекомендуемые условия | Правила смешивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удаление пыли. |  |  |
| 2. | Нанесение фунгицидной пропитки (кисть) | Влажность возд. = 30–70% Влажность древ. <14% Температура возд. >15º С Вес мокрого слоя = 70-90 г/м2. | YM M101 Готова к применению |
| 3. | Сушка | При t возд = 20º С До шлифовки: 4-6 часов. |  |
| 4. | Шлифовка (ручная или механическая). | Зерно P 280–320 по FEPA. Возможно нанесения масла без шлифовки в течение 48 часов |  |
| 5. | Нанесение гидромасла (кисть) | Влажность возд. = 30–70% Температура возд. >15º С Вес мокрого слоя = 50-60 г/м2. | YS A300/XXX Готово к применению |
| 6. | Сушка | При t возд = 20º С До шлифовки: 3-6 часов. |  |
| 7. | Шлифовка (ручная или механическая). | Зерно P 280–320 по FEPA. Желательно шлифовать до полной матовости поверхности. Возможно нанесения масла без шлифовки в течение 48 часов |  |
| 8. | Нанесение мастики на торцевые срезы (кисть) | Влажность возд. = 30–70% Температура возд. >15º С Вес мокрого слоя = 150-200 г/м2. | AY M422 Готова к применению |
| 9. | Сушка | При t возд = 20º С До шлифовки: 4-6 часов. |  |
| 10. | Шлифовка (ручная или механическая). | Зерно P 280–320 по FEPA. Желательно шлифовать до полной матовости поверхности. |  |
| 11. | Нанесение гидромасла (кисть) | Влажность возд. = 30–70% Температура возд. >15º С Вес мокрого слоя = 30-40 г/м2. | YS A300/XXX Готово к применению |
| 12. | Сушка | При t возд = 20º С До 24 часов. |  |

Данная технология позволяет достичь наилучшего качества поверхности при соблюдении всех рекомендуемых условий. Если технические параметры Вашего производства не позволяют придерживаться данных условий, консультанты компании «ЛесоБиржа» предложат варианты замены тех или иных компонентов.